Исследование захвата, удержания и десорбции изотопов водорода из графита тайлов токамака Т-15МД при плазменном облучении

Дюло Михаил Александрович

Гимназия №13, г. Алексин, Тульской области, 9 класс

Научный руководитель:

Каплевский Александр Сергеевич, к.ф.-м.н., ассистент НИЯУ МИФИ, кафедра физики плазмы (№21)

Секция: физика

Захват и накопление изотопов водорода в графитовых материалах является важной проблемой для термоядерных установок, таких как токамак Т-15МД (строится в «Курчатовском институте»), в которых графит будет использоваться в качестве материала, контактирующего с плазмой. Накопление в них и затем неуправляемая десорбция изотопов водорода порождает серьёзные проблемы в работе токамака, например, затрудняет управление разрядом. Для прогнозирования накопления изотопов водорода в контактирующем с плазмой графите необходимо знать зависимость захвата, удержания и десорбции из него изотопов водорода от различных параметров облучения в водородной плазме.

Захват и удержание изотопов водорода в графитах изучалось в большом количестве работ, выполненных на токамаках и в лабораторных ионно-пучковых и плазменных установках. Накоплен большой массив данных о величинах захвата в различных условиях облучения. Однако закономерности захвата изотопов водорода в графит тайлов токамака Т-15МД на данный момент не исследовался. В результате затрудняется выбор правильных конструктивных решений и оптимальных режимов эксплуатации графитовых элементов плазменной камеры токамака Т-15МД.

Целью работы является исследование закономерностей захвата, удержания и десорбции изотопов водорода из графита для токамака Т-15МД, а также их сравнение с графитом марки МПГ-8.

Новизна работы заключается в измерении захвата изотопов водорода и получении спектров термодесорбции изотопов водорода из графита тайлов токамака Т-15МД при облучении ионами дейтериевой плазмы с энергией 100 и 650 эВ/ат при разных температурах (от 630 до 1023К). Также новизна заключается в выявлении особенностей захвата, удержания и десорбции изотопов водорода из графита тайлов токамака Т-15МД и проведении сравнения полученных результатов с результатами на графите марки МПГ-8.

Практическая значимость работы определяется тем, что результаты работы позволят выбрать правильные конструктивные решения и оптимальные режимы эксплуатации графитовых элементов плазменных камер термоядерных установок, в том числе токамака Т-15МД.

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:

- Изучено устройство, принцип работы и методика проведения экспериментов на сложной плазменной установке многофункциональный исследовательский комплекс масс-спектрометрического анализа «МИКМА» [1].

- Проведены эксперименты по облучению образцов графита тайлов токамака Т-15МД ионами дейтерия с энергией 100 и 650 эВ/ат. Исследована зависимость захвата дейтерия и водорода в графит тайлов токамака Т-15МД от энергии ионов и дозы облучения.

- На основании результатов исследования, проведенного в работе [2], были проанализированы спектры термодесорбции изотопов водорода и выявлены особенности захвата, удержания и десорбции изотопов водорода из графита для токамака Т-15МД.

- Проведено сравнение особенностей захвата, удержания и десорбции изотопов водорода из графита для токамака Т-15МД и графита марки МПГ-8.

По результатам проведенной работы было обнаружено, что при облучении ионами с энергией 100 и 650 эВ/ат 1) дейтерий захватывается в графит тайлов токамака Т-15МД в ловушки в приповерхностной области (температура десорбции – ТД 400-600К), в зоне торможения ионов основной захват (ТД 700-1000К) и глубине графита (ТД 1100-1400К); 2) водород захватывается в ловушки с ТД 400-600К, с ТД 700-1000К и с ТД 1100-1400К (основной захват). При дозе облучения 4.4×1023 ат/м2 захват дейтерия в графите выходит на насыщение при энергии ионов, как 100 эВ/ат (1×1021 ат/м2), так и 650 эВ/ат (3×1021 ат/м2). При энергии ионов 100 эВ/ат захват водорода в графите выходит на насыщение (6,8×1020 ат/м2) при дозе облучения 7×1023 ат/м2. Обнаружено, что уровень насыщения захвата дейтерия в графит тайлов токамака Т-15МД в ≈3 раза больше, чем в графит МПГ-8. Показано, что повышение температуры облучения с 630 К до 1023 К приводит к шестикратному уменьшению захвата дейтерия и двукратному уменьшению захвата водорода.

Рис. 1. Зависимость захвата дейтерия и водорода в графит тайлов токамака Т-15МД от дозы облучения потоком ионов дейтерия с энергиями 100 и 650 эВ/ат.

ЛИТЕРАТУРА

[1] A. Airapetov, L. Begrambekov, S. Bremond, et al. // J. of Nucl. Mater. 418(2011) 1042-1045

[2] A. Airapetov, L. Begrambekov, C. Brosset, etc. // J. Nucl. Mater. 390-391(2009) 589-592